## Slide 1: Influência do asfalto-borracha em propriedades mecânicas de mistura descontínua
Enga. Letícia Nunes Lopes, MSc,
Prof. Márcio Muniz de Farias, PhD
Notes: Falar um pouco sobre as linhas de pesquisa do INFRALAB no tocante a materiais alternativos e desempenho mecânico de misturas não convencionais. (Uso de borracha, RCD, polímero, misturas mornas, misturas com agregado de grande dimensão..) neste contexto que o tema a ser desenvolvido se encontra.

## Slide 2: USO DE PNEUS INSERVÍVIES
Aplicação de materiais sustentáveis, que possam agregar melhorias de desempenho em fadiga e deformação permanente em pavimentos flexíveis;
Trincamento por fadiga
Afundamento nas trilhas de roda
Pneus inservíveis - Fonte UTEP
Coleta, trituração e reciclagem de pneus inservíveis - Fonte UTEP
Notes: Não é novidade que os trincamentos por fadiga e os afundamentos nas trilhas de roda são os principais defeitos observados nas rodovias. E que estes fenômenos são os parâmetros de projetos de dimensionamento de pavimentos flexíveis que possui enfoque em uma abordagem mecanicista. Assim a pesquisa busca entender como a adição de borracha pode agregar melhorias nas propriedades de engenharia de misturas asfálticas, aumentando a vida útil de pavimento evitando o surgimento de tais defeitos;
Além disso, a utilização de borracha de pneu é uma solução adequada e correta ao passivo ao passivo ambiental que são os pneus inservíveis.

## Slide 3
A Resolução Conama n˚ 416/2009 estabelece que, para cada pneu novo comercializado para o mercado de reposição, as empresas fabricantes ou importadoras devem dar destinação adequada a um pneu inservível (relação 1:1);
A meta de destinação a ser cumprida é calculada a partir da conversão em peso dos pneus comercializados no mercado de reposição, considerando o desconto de 30%, em peso, pelo fator de desgaste do pneu novo
Percentual de cumprimento da meta de destinação nacional de pneus inservíveis. Fonte: IBAMA
Chart: Tecnologia
| Coprocessamento | Granulação | Laminação | Pirólise
 | 0.6255 | 0.1894 | 0.0214 | 0.1636
Tecnologia de destinação final com relação a quantidade total de pneus inservíveis destinados. Fonte: IBAMA
Chart: Região
| Sudeste | Sul | Centro-Oeste | Nordeste | Norte
 | 0.5314 | 0.2286 | 0.1289 | 0.0732 | 0.0379
Quantidade de pneus inservíveis destinados por região brasileira. Fonte: IBAMA
Chart: 
| Destinados | Sem destinação
 | 0.9724 | 0.0276
PNEUS INSERVÍVEIS - Panorama brasileiro/2019
Notes: No Brasil, em 99 o CONAMA instituiu a resolução 258 que sofreu diferentes alterações com relação à obrigação de fabricantes e importadores de pneus à destinação de pneus inservíveis. A resolução válida até hj é a 416 que estipula a relação de 1:1.
A meta de destinação é calculada com a conversão de peso de pneus com desconto de 30% de desgaste.
Assim, para a meta de destinação do ano de 2019, 97% dos pneus inservíveis foram destinados enquanto 3% não receberam destinação adequada;
Dos 97% dos pneus destinados em 2019, a grande maioria foi aplicado na tecnologia de coprocessamento e em segundo lugar na tecnologia de Granulação;
Com relação às regiões brasileiras, o sudeste é o local que mais destina corretamente os pneus inservíveis seguido da região sul e em terceiro lugar a região Centro Oeste.

## Slide 4
Partes constituintes dos pneus automotivos (Michelan, 2003 – modificado)
MATERIAL
PROCESSO
SECO
ÚMIDO
Ligante asfalto borracha com partículas de borracha
Ligante asfáltico, asfalto convencional, asfalto polímero, terminal blend
BMP E PROCESSOS DE INCORPORAÇÃO
Notes: O pneu pé composto em sua maioria por borracha natural e borracha sintética. A proporção destes dois tipos de borracha está associado ao tamanho do pneu. Quanto maior o pneu, maior a concentração de borracha natura. O segundo maior componente do Pneu é o aço que mantém a sua estrutura e em terceiro está o nylon e poliéster;
Existem duas maneiras mais convencionais de se obter a BMP que são os processos de moagem a temperatura ambiente e o processo de moagem criogênico. No processo criogênico a carcaça é submetida a um banho de nitrogênio líquido, o que deixa a borracha extremamente frágil podendo ser facilmente triturada na granulometria desejada;
A BMP pode ser adicionada na mistura a partir de dois principais processos: o processo seco ou 1ª geração de asfalto borracha ou processo úmido, também chamado de 2ª geração de asfalto borracha. No processo seco a borracha é adicionada na mistura, normalmente pré misturada com os agregados aquecidos, não excedendo a 3% do peso do agregado. O processo úmido é definido como qualquer processo em que a borracha é adicionada primeiramente ao ligante antes de incorporá-lo à mistura asfáltica. A imagem mostra duas formas de via úmida com diferentes proporções de adição de BMP, aparentemente diferentes granulometrias, e possivelmente no segundo caso presença de óleos extensores e outros polímeros.

## Slide 5
Ligante
62 a 65%
BMP
20 a 25%
Fíller
15 a 20%
Material RAR visto através de lupa com aumento de 200x.
Reacted and Activated Rubber - RAR
Processo úmido
Temperatura
de reação
Ligante base
Adição de óleos extensores
Tempo de reação
Dispositivo de agitação
cisalhameto
Propriedades da BMP (obtenção, tamanho e composição)
McDonald;
Continuous blend;
Field blend;
Terminal blend
Modelo sugerido para descrever a estrutura e comportamento da RAR como modificador do ligante asfáltico. (Sousa et al., 2012)
Terminologias do processo úmido
Notes: Desta forma, dentro do processo úmido são definidas diferentes terminologias a depender das variáveis que foram utilizadas no processo de produção.
A terminologia McDonald se refere a “Charle McDonald” engenheiro do Arizona pioneiro nas pesquisas com asfalto borracha, considerado o pai da metodologia. No processo de McDonald são utilizados de 20 a 25% de BMP, em um tempo de reação de 20 a 120 minutos com temperaturas de 170 a 200°C.
A terminologia Continuous Blend foi desenvolvida na Flórida e utiliza BMP mais fina que a tecnologia de McDonald, adicionando de 8 a 10% de BMP em menores tempos e temperaturas de reação;
A terminologia Field Blend é aquela em que a produção do AB acontece na usina de asfalto e necessita de instalação de equipamentos específicos na usina, podendo estes serem permanente ou em unidades portáteis. Como explicado anteriormente, após a produção do ligante AB na usina ele está pronto para ser utilizado e produzi misturas AB que são aplicadas em campo com equipamentos tradicionais de compactação de mistura. Segundo LoPresti, em uma camada de 5 cm de revestimento é possível a utilização de aproximadamente 1250 pneus por km/faixa.
A terminologia terminal blend se refere ao ligante asfáltico modificado em refinaria, no mesmo local da obtenção do CAP. O ligante é modificado, levando menor quantidade de borracha em sua modificação e a adição de óleos extensores que permitem sua estocagem e transporte. Apesar de pertencer ao processo úmido, o ligante AB obtido pelo processo terminal apresenta pior desempenho quando comparado as misturas AB produzidas nas terminologias anteriores.

## Slide 6
Chart: Ligante
| CAP 50/70 (Virgem) | CAP 50/70 (Pós RTFOT) | AB-R30 (Virgem) | AB-R30 (Pós RTFOT)
Penetração (0,1 mm) | 49.5 | 29.6667 | 39.5 | 22.5
Chart: Ligante
| CAP 50/70 (Virgem) | CAP 50/70 (Pós RTFOT) | AB-R30 (Virgem) | AB-R30 (Pós RTFOT)
Ponto de amolecimento (°C) | 52 | 54.5 | 60 | 73.3
Chart: Ligante
| CAP 50/70 (Virgem) | CAP 50/70 (Pós RTFOT) | AB-R30 (Virgem) | AB-R30 (Pós RTFOT)
Viscosidade Rotacional a 175°C (mPa.s) | 73.1667 | 95.8 | 1596.6667 | 2543.3333
Composiçao | PG | Limite PG | Densidade (g/cm³)
CAP 50/70 (Virgem) | 58-XX | 63,6 | 1,017
CAP 50/70 (Pós RTFOT) |  |  | -
AB-R30 (Virgem) | 70-XX | 75,4 | 1,065
AB-R30 (Pós RTFOT) |  |  | -
AB-R30 = CAP 50/70 + 30% de substituição em massa por RAR
30% de substituição em massa por RAR:
Penetração
Ponto amolecimento
Viscosidade
PG
Densidade
Valores reforçam os resultados de Sousa et al. (2012), Medina et al. (2015) e Alsaad et al. (2018).
Ligantes - Influência da RAR nas propriedades convencionais
|G*|/sen δ ≥1,0 kPa (2,2 kPa)
Notes: Assim, parte-se para a apresentação dos resultados obtidos com a modificação do CAP 50/70 com a RAR.
Há alteração em todas as propriedades convencionais com diminuição da penetração e aumento do ponto de amolecimento, viscosidade, PG e densidade.
Estes resultados são esperados e condizem com as bibliografias no tocante ao uso de AB.
A norma AASHTO M 315 /2012 preconiza valores de |G*|/sen δ maiores ou igual a 1,0 kPa para a condição virgem e maiores ou igual a 2,2 kPa para condição pós RTFO. A análise do grau PG consiste em determinar qual o valor de temperatura obedece aos critérios mencionados.
A temperatura alta do grau PG indica que a partir da modificação realizada o CAP 50/70 melhora suas características de desempenho mecânico na deformação permanente (passa de 58 °C para 70°C).
A temperatura limite indica a temperatura exata em que o ligante apresenta a falha segundo o critério da norma.

## Slide 7
Ligante - Influência da RAR nas propriedades reológicas
Chart: Ângulo de fase (°)
Chart: Frequência Reduzida (rad/s)
Chart: Frequência Reduzida (rad/s)
Diagrama de Espaço black
Curvas Mestres de |G*| e δ:
temperatura de referência de 25ºC;
inclinação da curva mestre do AB-R30;
δ do AB-R30, também na condição envelhecida;
AB-R30 experimenta ganhos de componente elástica (com relação ao CAP 50/70) principalmente após o envelhecimento.
Diagrama de espaço black dos ligantes CAP 50/70 e AB-R30 nas condições virgem e envelhecido
Equações do modelo sigmoidal e ajuste log-linear:
Notes: Existem diferentes maneiras de representar as propriedades reológicas dos materiais viscoelásticos. A mais comum é a curva mestra que se trata de curvas isotérmicas deslocadas para que a sobreposição resulte em uma única curva a uma dada temperatura de referência. Há diferentes metodologias para se obter a curva mestra. Nesta etapa da pesquisa utilizou-se a equação de um modelo sigmoidal em que delta é o valor mínimo do módulo, delta+ni o valor máximo do módulo, beta e gama são parâmetros que descrevem a forma do modelo. Omega r é a frequencia reduzida. O fator de deslocamento é obtido para cada temperatura segundo uma equação log-linear.
O diagrama de espaço black mostra a disposição do módulo x ângulo de fase. Pela análise do diagrama é possível observar se os dados obtidos nos ensaios dinâmicos são termorreologicamente simples, uma vez que apresentam padrão tênue das curvas.
Diagrama de espaço black: A adição de RAR resulta em um deslocamento dos dados em direção a menores valores de ângulo de fase (esquerda do diagrama), o que significa comportamentos mais elásticos. A representação em diagrama de espaço black de todos os ligantes modiﬁcados mostram um padrão ''S'' inverso
Como esperado, os ligantes envelhecidos apresentam maior |G*| do que os ligantes virgens, tanto para o CAP 50/70 quanto para o AB-R30 (central). No entanto, este aumento de |G*| é mais proeminente em frequências mais baixas. Além disso, há uma diminuição na inclinação da curva mestre do AB-R30, ou menor dependência frequência / temperatura, em decorrência da modificação por RAR. Por outro lado, os ligantes envelhecidos apresentam um δ menor do que os ligantes virgens (direita). Este fato sinaliza que os ligantes estão experimentando ganhos de componente elástica após o envelhecimento. Pode-se afirmar que a modificação por RAR tornou o ligante-base, CAP 50/70, mais rígido e mais elástico.

## Slide 8
Ligante - Influência da RAR na deformação permanente - MSCR - ASTM D7405/2020
Chart: Temperatura (°C)
| 52 | 58 | 64 | 70
CAP 50/70 Pós RTFOT | 4.75 | 1.12 | 0 | 0
AB-R30 Pós RTFOT | 61.83 | 41.83 | 26.875 | 19.205
Chart: Temperatura (°C)
| 52 | 58 | 64 | 70
CAP 50/70 Pós RTFOT | 0.82355 | 2.003 | 4.9636 | 11.2793
AB-R30 Pós RTFOT | 0.07075 | 0.2654 | 0.61025 | 0.8831
Ligante | Níveis de tráfego AASHTO T350-14* |  |  | 
 | 52°C | 58°C | 64°C | 70°C
CAP 50/70 | V | S | - | -
AB-R30 | E | E | V | H
A queda de % R para CAP 50/70 corresponde ao PG 58-XX;
% R para AB-R30 validam a presença do material RAR como um modificante que melhora a característica elástica do ligante CAP 50/70;
Recuperação: CAP 50/70 (PG 58-XX) de 1,12 e AB-R30 (PG 70-XX) de 19,21 %.
Jnr (compliância não recuperável): CAP 50/70 (PG 58-XX) de 2,0 %, e AB-R30 (PG 70-XX) de 0,88 %.
E
H
V
S
S: Standard Grade- ESALs <10 milhões e V>70 km/h;
H: High Grade - 10< ESALs<30 mihões ou 20<V<70 km/h;
V: Very High Grade Volume- ESALs >30 milhões ou V<20 km/h;
E:Extremely High Grade – ESALs> 30 milhões ou V 20 km/h
(em locais como praças de pedágio ou instalações portuárias)
Notes: O ensaio MSCR mede a capacidade do ligante asfáltico em manter uma resposta elástica ao ser submetido a dez ciclos de tensão e recuperação em dois níveis diferentes de tensão (0,1kPa - acomodação e 3,2kPa-onde os resultados são utilizados para cálculo).
Como é possível observar, a recuperação a recuperação percentual do AB-R30 é maior do que a recuperação do CAP 50/70 em todas as temperaturas ensaiadas. O percentual de recuperação para ambos diminuiu com o aumento da temperatura, sendo que o CAP 50/70 não apresenta recuperação nas temperaturas de 64 e 70° C. Este fato condiz com a temperatura elevada do grau PG, conforme classificado anteriormente. Os valores de recuperação para AB-R30 validam a presença do material RAR como um modificante que melhora a característica elástica do ligante CAP 50/70. Considerando a temperatura alta do grau PG, o CAP 50/70 (PG 58-XX) apresenta recuperação de 1,12 %, enquanto o AB-R30 (PG 70-XX) apresenta recuperação de 19,21 %.
Os valores da compliância não recuperável (Jnr) para a tensão de teste de 3,2 kPa. Jnr é a medida da deformação permanente acumulada, portanto, menores valores deste parâmetro indicam ligantes asfálticos menos propensos à deformação permanente. A compliância não recuperável, para ambos os ligantes, aumenta com o aumento da temperatura e dentro do intervalo de temperaturas ensaiadas, o AB-R30 apresenta menores valores de Jnr do que o CAP 50/70. Isso indica que a adição de RAR produz uma melhor resistência à deformação permanente. Mais precisamente, considerando a temperatura alta do grau PG, o CAP 50/70 (PG 58-XX) apresenta Jnr de 2,0 %, enquanto o AB-R30 (PG 70-XX) apresenta recuperação de 0,88 %.

## Slide 9
Chart: ɤ(%)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
AB-R30 | 19405060.1885 | 988790.3951 | 173323.8897 | 50384.0976 | 19324.1936
CAP 50/70 | 55924.4956 | 4324.4051 | 967.4706 | 334.388 | 146.68
Chart: Dano acumulado (D)
Ligante | m | α | C1 | C2 | Df | A | B
CAP 50/70 | 0,542 | 1,846 | 0,158 | 0,410 | 20 | 5,59E+04 | -3,693
AB-R30 | 0,466 | 2,147 | 0,201 | 0,274 | 94 | 1,94E+07 | -4,295
Dados da curva de dano
Dados da curva de fadiga
Ligante - Influência da RAR na fadiga - LAS - AASHTO TP 101/2014
VECD: D (dano) variável que mede a propagação de trincas e está relacionada com o trabalho requerido para sua ocorrência.
Notes: Lembrar que todos os resultados de fadiga que levam a análise de dano no ligante e na mistura são provenientes da teoria do dano contínuo viscoelástico (VECD). Essa teoria tem 3 premissas:
Correspondência entre os princípios elástico e viscoelástico com a existência de pseudo variáveis, pseudo deformação () e pseudo rigidez (C, ou integridade do mateiral)
quantificação do dano a partir da Teoria do trabalho potencial, desenvolvida por Schapery (1990) e Lei de evolução do dano ;
superposição tempo-temperatura (Curva mestra do material), esta etapa permite a obtenção da série de Prony
Com os resultados do ensaio LAS, o dano acumulado na amostra é calculado pela soma:
onde:
D(t) = Dano acumulado em determinado número de ciclos,
, |G*| no tempo, dividido pelo valor inicial de |G*|, representa a integridade do material,
| Módulo complexo cisalhante, em MPa,
Número de ciclos,
Deformação cisalhante inicial,
tempo de ensaio, em segundos.
Para cada ponto em um dado tempo t, os valores de C(t) e D(t) são armazenados (é assumido que C em D(0) é igual a 1, e que D(0) é igual a zero). A relação entre C(t) e D(t) pode ser ajustada como:
onde C0 é igual a 1, o valor inicial de C, e C1 e C2 são coeficientes da curva ajustada obtidos pela linearização relação adaptada de Hinzt et al. (2011):
C1 é calculado como o anti-log da interseção e C2 é calculado como a inclinação da linha formada por log(C0-C(t)) versus log(D(t)). Para o cálculo de ambos C1 e C2, os dados que correspondem a valores de dano menores que 10 são ignorados.
O valor de D(t) na ruptura, Df, é definido como o valor de D(t) que corresponde à redução do valor inicial de |G*|, que ocorre na tensão cisalhante de pico. O valor de Df e calculado por:
O parâmetro A da lei de fadiga segundo é definido por:
onde:
frequência de carregamento (10 Hz) e
,
e o parâmetro B da lei de fadiga: .
Interpretação do Ensaio LAS: Olhar para o valor de Dano acumulado (D), para o mesmo valor de D o valor de C (integridade do material) é mais elevada para o AB-R30 que para o CAP 50/70 (olhar as setas no gráfico). Além disso, percebe-se que para um teste de integridade, o CAP 50/70 apresenta uma rápida perda desde parâmetro, enquanto o AB-R30 sustenta valores de integridade.
Com relação à fadiga, como esperado, o AB-R30 resiste a mais ciclos de fadiga que o AB-R30.
Lembrar que todos os resultados de fadiga que levam a análise de dano no ligante e na mistura são provenientes da teoria do dano contínuo viscoelástico (VECD). Essa teoria tem 3 premissas:
Correspondência entre os princípios elástico e viscoelástico com a existência de pseudo variáveis, pseudo deformação (𝜺^𝑹) e pseudo rigidez (C, ou integridade do mateiral) 𝝈=𝑪𝜺^𝑹
quantificação do dano a partir da Teoria do trabalho potencial, desenvolvida por Schapery (1990) 𝑾^𝑹=𝟏/𝟐 𝑪〖𝜺^𝑹〗^𝟐 e Lei de evolução do dano 𝒅𝑫𝑺/𝒅𝒕=(−(𝝏𝑾^𝑹 " " )/(𝝏" " 𝑫_𝑺 ))^(𝜶_𝑺 ) ;
superposição tempo-temperatura (Curva mestra do material), esta etapa permite a obtenção da série de Prony
Com os resultados do ensaio LAS, o dano acumulado na amostra é calculado pela soma:
𝐷(𝑡)= ∑1_(𝑖=1)^𝑁▒〖[𝜋𝛾_0^2 (𝐶_(𝑖−1)− 𝐶_𝑖 )]^(𝛼/(1+𝛼)) (𝑡_𝑖− 𝑡_(𝑖−1) )^(1/(1+𝛼)) 〗
onde:
D(t) = Dano acumulado em determinado número de ciclos,
𝐶(𝑡)=(〖|𝐺〗^∗ |(𝑡))/〖〖|𝐺〗^∗ |〗_𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 , |G*| no tempo, dividido pelo valor inicial de |G*|, representa a integridade do material,
|𝐺^∗ |= Módulo complexo cisalhante, em MPa,
𝑁= Número de ciclos,
𝛾_0= Deformação cisalhante inicial,
𝑡= tempo de ensaio, em segundos.
Para cada ponto em um dado tempo t, os valores de C(t) e D(t) são armazenados (é assumido que C em D(0) é igual a 1, e que D(0) é igual a zero). A relação entre C(t) e D(t) pode ser ajustada como:
𝐶_((𝑡) )= 𝐶_0− 𝐶_1 (𝐷)^(𝐶_2 )
onde C0 é igual a 1, o valor inicial de C, e C1 e C2 são coeficientes da curva ajustada obtidos pela linearização relação adaptada de Hinzt et al. (2011):
log⁡〖(𝐶_0−𝐶(𝑡))=log⁡(𝐶_1 〗)+ 𝐶_(2 ). log⁡(𝐷(𝑡))
C1 é calculado como o anti-log da interseção e C2 é calculado como a inclinação da linha formada por log(C0-C(t)) versus log(D(t)). Para o cálculo de ambos C1 e C2, os dados que correspondem a valores de dano menores que 10 são ignorados.
O valor de D(t) na ruptura, Df, é definido como o valor de D(t) que corresponde à redução do valor inicial de |G*|, que ocorre na tensão cisalhante de pico. O valor de Df e calculado por:
𝐷_𝑓= ((〖𝐶_0〗_(− ) 𝐶_(𝑇𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑖𝑐𝑜))/𝐶_1 )^(1/𝐶_2 )
O parâmetro A da lei de fadiga segundo é definido por:
𝐴= (𝑓(𝐷_𝑓 )^𝑘)/(𝑘(𝜋𝐶_1 𝐶_2 )^𝛼 )
onde:
𝑓= frequência de carregamento (10 Hz) e
𝑘=1+(1− 𝐶_2)𝛼,
e o parâmetro B da lei de fadiga: 𝐵=2𝛼.
Interpretação do Ensaio LAS: Olhar para o valor de Dano acumulado (D), para o mesmo valor de D o valor de C (integridade do material) é mais elevada para o AB-R30 que para o CAP 50/70 (olhar as setas no gráfico). Além disso, percebe-se que para um teste de integridade, o CAP 50/70 apresenta uma rápida perda desde parâmetro, enquanto o AB-R30 sustenta valores de integridade.
Com relação à fadiga, como esperado, o AB-R30 resiste a mais ciclos de fadiga que o AB-R30.

## Slide 10
Mistura | Ensaio Escorrimento |  |  |  | 
 | Temp. | 145°C |  | 160°C | 
MAC | Perda de massa (g) | 3,40 |  | 20,60 | 
 | Escorrimento (%) | 0,27 |  | 1,61 | 
MAB-R | Temp. | 165°C |  | 180°C | 
 | Perda de massa (g) | 2,50 |  | 1,30 | 
 | Escorrimento (%) | 0,20 |  | 0,10 | 
Influência da RAR na dosagem
Chart: Teor de Ligante (%)
| 5 | 6.5 | 6.7 | 7 | 8
Vv (%) | 9.6216 | 5.2521 | 4.5085 | 2.1746 | 1.391
VAM (%) | 21.2256 | 20.033 | 19.7832 | 18.384 | 19.5849
RBV (%) | 54.6698 | 73.7828 | 77.8488 | 88.1711 | 92.8977
Chart: Teor de Ligante (%)
| 6 | 6.5 | 7 | 8
Vv (%) | 8.3835 | 5.6415 | 6.4138 | 4.6088
VAM (%) | 21.261 | 20.0041 | 21.7018 | 22.1577
RBV (%) | 60.5685 | 71.7983 | 70.4459 | 79.1998
Mistura de Controle - MAC
Mistura Asfalto Borracha + 30% RAR = MAB-R
Escorrimento (Drain-down) - AASHTO T 305/2002
Propriedade | Critério
Vv (%) | 4-6
Teor ótimo (%) | 5-8
VAM (%) | >14
RBV (%) | 65-78
% Gmm Ninicial | Máx 89
Notes: No projeto de dosagem buscou-se enquadrar os parâmetros volumétricos das misturas em faixas que obedecessem tanto aos critérios volumétricos da dosagem Superpave, quanto da norma DNIT ES 119/09. Com relação ao teor de ligante, cabe lembrar que a referida norma estabelece limites para uso de asfalto-borracha do tipo terminal blend, o que difere da tecnologia utilizada. É comum que misturas AB, fabricadas por via úmida, consumam teores elevados de ligante asfáltico.
O ensaio de escorrimento foi realizado na temperatura de produção das misturas no laboratório e 15°C acima desta. Na MAC como esperado observa-se a massa escorrida aumenta com o aumento da temperatura. Na mistura MAB-R observa-se que o aumento da temperatura diminui a massa escorrida, este fato está atribuído ao processo de ativação da RAR na mistura que a torna mais viscosa. Uma vez que a etapa de envelhecimento é suprimida no ensaio de escorrimento, a diferença de temperatura atrelada ao tempo de realização do ensaio faz com que haja a ativação das propriedades da RAR.

## Slide 11
Influência da RAR na adesividade (Ensaio DUI) e coesão (Ensaio Cantabro)
Atenderam ao critério mínimo de 80 % de RRT, segundo a metodologia Superpave;
Mistura | Ensaio DUI DNIT 180/2018 – ME |  |  | Ensaio Cantabro DNER-ME 383/99 -ME | 
 | RT1 (MPa) | RT2 (MPa) | RRT (%) | Média (%) | DP (%)
MAC | 0,56 | 0,50 | 89 | 6,61 | 0,81
MAB-R | 0,57 | 0,53 | 93 | 2,67 | 0,36
MAB-R
MAC
Notes: O intuito de se utilizar a mistura MAC é de justamente investigar a verdadeira influência dos grânulos de RAR, agindo como modificante na mistura. A adição de RAR, que apresenta alta concentração de cal em seu fíller, parece melhorar as propriedades de resistência ao dano por umidade, uma vez que o valor de RRT é mais alto para MAB-R. No entando, a pequena diferença observada nos valores de RT nos grupos não condicionado e condicionado, em ambas as misturas, não permite uma conlcusão clara e assertiva do material quanto a propriedade em questão;
O mesmo se pode dizer para os resultados obtidos no Ensaio Cantabro;
Observa-se importante melhora das propriedades de adesividade e coesão da mistura modificada.

## Slide 12
Mistura - Influência da RAR nas propriedades reológicas
Diagrama de Espaço black
Curvas Mestres de |E*| e φ:
temperatura de referência de 20ºC;
Adição de RAR na mistura:
|E*|;
φ;
MAB-R experimenta ganhos de componente elástica;
Similaridade ao comportamento dos ligantes
Diagrama de espaço black das misturas MAC e MAB-R
Chart: Ângulo de fase (°)
| 9.2650000000000006 | 11.72 | 13.175000000000001 | 16.880000000000003 | 18.625 | 23.41 | 17.484999999999999 | 20.225000000000001 | 21.594999999999999 | 26.975000000000001 | 28.97 | 35.844999999999999 | 18.14 | 21.490000000000002 | 23.555 | 28.85 | 30.59 | 34.915000000000006 | 24.55 | 28.064999999999998 | 29.884999999999998 | 34.195 | 35.049999999999997 | 36.51 | 31.089999999999996 | 34.075000000000003 | 34.799999999999997 | 35.43 | 34.195 | 31
MAC | 19660.359 | 17874.4952 | 16476.3913 | 13152.0824 | 11725.0467 | 8554.1386 | 13082.0988 | 11202.3258 | 9819.3748 | 6848.8501 | 5713.582 | 3502.1337 | 10116.2074 | 8356.0688 | 7108.7032 | 4583.7532 | 3682.3769 | 2050.4302 | 7571.3691 | 6014.9705 | 4955.8098 | 2942.1197 | 2273.3555 | 1149.2895 | 3938.7759 | 2883.876 | 2224.5939 | 1120.004 | 802.9464 | 339.7575
MAB-R | 15715.9712 | 14227.2134 | 13080.6978 | 10412.6472 | 9288.8549 | 6827.2687 | 11115.3025 | 9615.8823 | 8514.073 | 6136.3277 | 5216.6231 | 3384.6871 | 8938.4205 | 7523.4856 | 6512.8558 | 4426.9894 | 3659.9612 | 2212.7261 | 6953.5408 | 5676.9397 | 4793.5016 | 3056.9089 | 2452.7314 | 1376.4961 | 3784.5403 | 2883.3163 | 2302.9191 | 1278.0126 | 962.3972 | 463.7535
Chart: Frequência reduzida(ωr)
| 2780.0413445720214 | 1112.0165378288086 | 556.00826891440431 | 111.20165378288085 | 55.600826891440427 | 11.120165378288085 | 107.50518717223385 | 43.002074868893544 | 21.501037434446772 | 4.3002074868893541 | 2.150103743444677 | 0.43002074868893542 | 25 | 10 | 5 | 1 | 0.5 | 0.1 | 6.5012709868081373 | 2.600508394723255 | 1.3002541973616275 | 0.26005083947232549 | 0.13002541973616275 | 2.6005083947232551E-2 | 0.61483389559050472 | 0.24593355823620186 | 0.12296677911810093 | 2.4593355823620187E-2 | 1.2296677911810093E-2 | 2.4593355823620188E-3
MAC | 19660.359 | 17874.4952 | 16476.3913 | 13152.0824 | 11725.0467 | 8554.1386 | 13082.0988 | 11202.3258 | 9819.3748 | 6848.8501 | 5713.582 | 3502.1337 | 10116.2074 | 8356.0688 | 7108.7032 | 4583.7532 | 3682.3769 | 2050.4302 | 7571.3691 | 6014.9705 | 4955.8098 | 2942.1197 | 2273.3555 | 1149.2895 | 3938.7759 | 2883.876 | 2224.5939 | 1120.004 | 802.9464 | 339.7575
MAB-R | 15715.9712 | 14227.2134 | 13080.6978 | 10412.6472 | 9288.8549 | 6827.2687 | 11115.3025 | 9615.8823 | 8514.073 | 6136.3277 | 5216.6231 | 3384.6871 | 8938.4205 | 7523.4856 | 6512.8558 | 4426.9894 | 3659.9612 | 2212.7261 | 6953.5408 | 5676.9397 | 4793.5016 | 3056.9089 | 2452.7314 | 1376.4961 | 3784.5403 | 2883.3163 | 2302.9191 | 1278.0126 | 962.3972 | 463.7535
Chart: Frequência reduzida(ωr)
| 2780.0413445720214 | 1112.0165378288086 | 556.00826891440431 | 111.20165378288085 | 55.600826891440427 | 11.120165378288085 | 107.50518717223385 | 43.002074868893544 | 21.501037434446772 | 4.3002074868893541 | 2.150103743444677 | 0.43002074868893542 | 25 | 10 | 5 | 1 | 0.5 | 0.1 | 6.5012709868081373 | 2.600508394723255 | 1.3002541973616275 | 0.26005083947232549 | 0.13002541973616275 | 2.6005083947232551E-2 | 0.61483389559050472 | 0.24593355823620186 | 0.12296677911810093 | 2.4593355823620187E-2 | 1.2296677911810093E-2 | 2.4593355823620188E-3
MAC | 9.265 | 11.72 | 13.175 | 16.88 | 18.625 | 23.41 | 17.485 | 20.225 | 21.595 | 26.975 | 28.97 | 35.845 | 18.14 | 21.49 | 23.555 | 28.85 | 30.59 | 34.915 | 24.55 | 28.065 | 29.885 | 34.195 | 35.05 | 36.51 | 31.09 | 34.075 | 34.8 | 35.43 | 34.195 | 31
MAB-R | 8.59 | 10.34 | 11.345 | 14.13 | 15.545 | 19.715 | 14.21 | 17.205 | 18.98 | 23.34 | 24.975 | 29.225 | 17.8 | 21.405 | 23.1 | 27.62 | 28.745 | 32.6 | 21.24 | 24.295 | 25.985 | 29.96 | 31.04 | 34.04 | 29.44 | 32.805 | 33.66 | 35.76 | 35.385 | 35.235
Equações do modelo sigmoidal e ajuste log-linear:

## Slide 13
Mistura - Influência da RAR na deformação permanente – Flow Number
Chart: Ciclos, N
Chart: Flow Number, ciclos
| Amostra 1 | Amostra 2 | Média
MAC | 27 | 51 | 39
MAB-R | 907 | 691 | 799
Resultados Flow Number (DNIT 184/2018 – ME) |  |  |  |  | 
CP | Flow Number, ciclos | Coeficientes do modelo de Francken |  |  | 
 |  | A | B | C | D
MAC |  |  |  |  | 
MAC-1 | 27 | 2103,70 | 0,694552 | 417,95 | 0,055752
MAC-2 | 51 | 1729,038 | 0,554885 | 1078,131 | 0,02148
Média | 39 | DP (%) | 17,0 | CV (%) | 43,5
MAB-R |  |  |  |  | 
MAB-R1 | 907 | 3346,932 | 0,305166 | 1124,79 | 0,001345
MAB-R2 | 691 | 3242,853 | 0,300017 | 1754,992 | 0,001455
Média | 799 | DP (%) | 152,7 | CV (%) | 19,1
FN > 740 ciclos, NESAL igual ou superior a 30 milhões de repetições (AASHTO T 378/2017).
FN > 300 ciclos, tráfego médio (Nascimento, 2008).
O Flow Number (N) é uma médida indireta para caracterizar o potencial de deformação permanente de uma mistura. Aplica-se uma solicitação cíclica (haversine) com 0.1 s de carga e 0,9 de descando. O N é determina o início do fluxo terciário.
Notes: Sobre os coeficientes do modelo de Francken: (A) indica como ocorre a densificação inicial da mistura após abertura do tráfego, resulta da reordenação da matriz de agregados. Misturas com maior intercepto de plastificação, são mais resistentes ao afundamento plástico. A inclinação na zona secundária (B) pode ser utilizada para prever o aumento constante da deformação da mistura para cada ciclo de carga. A mistura MAC deforma-se mais rapidamente do que a mistura MAB-R. C e D se relacionam com a taxa de evolução do cisalhamento plástico na zona terciária, e quão maiores estes, maior suscetibilidade da mistura em propagar o dano até a fluência terminal (afundamento que necessite de recuperação estrutural do pavimento).
A mistura com adição de RAR mostra aptidão para resistir às deformações permanentes impostas pelo nível de tráfego uma vez que apresenta FN acima de valores indicados pela AASHTO T 378 e ao valor indicado por Nascimento (2008).

## Slide 14
Mistura - Influência da RAR na fadiga - AASHTO TP 107/2014
Chart: S
| 0 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 1259.9764961004612 | 6299.882480502306 | 12599.764961004612 | 18899.647441506917 | 25199.529922009224 | 31499.412402511527 | 37799.294883013834 | 50399.059844018448 | 56698.942324520751 | 62998.824805023054 | 69298.707285525365 | 75598.589766027668 | 81898.472246529971 | 88198.354727032274 | 94498.237207534577 | 100798.1196880369 | 107098.00216853918 | 113397.8846490415 | 119697.76712954379 | 125997.64961004611
Fit-MAC | 1 | 0.98396 | 0.97076 | 0.96134 | 0.94353 | 0.93593 | 0.84558 | 0.77445 | 0.7185 | 0.67057 | 0.62784 | 0.58884 | 0.51883 | 0.48683 | 0.45642 | 0.42735 | 0.39946 | 0.3726 | 0.34667 | 0.32156 | 0.2972 | 0.27352 | 0.25047 | 0.22799 | 0.20604
Fit-MAB-R | 1 | 0.97845 | 0.9634 | 0.95319 | 0.93462 | 0.89113 | 0.76352 | 0.66972 | 0.59844 | 0.53871 | 0.48633 | 0.43915 | 0.35574 | 0.31811 | 0.28259 | 0.24886 | 0.21669 | 0.18588 | 0.15628 | 0.12775 | 0.10019 | 0.073515 | 0.047637 | 0.022493
Chart: Nf
| 84250 | 63750 | 37700 | 3870
MAB-R | 1.7184 | 10.8505 | 18.4945 | 121.6651
MAC | 2.7686 | 7.8465 | 43.6709 | 34.6374
Curva de dano
Envoltória de Ruptura segundo o critério GR
Curvas de Wöhler
Chart: Nf
| 23707 | 9620 | 4361 | 1732 | 641 | 271 | 64
MAC-Simulação | 100 | 115 | 130 | 150 | 175 | 200 | 250
MAB-R-Simulação | 100 | 115 | 130 | 150 | 175 | 200 | 250
Notes: Critério de falha da metodologia VECD: queda do ângulo de fase (φ) durante o ensaio. A metodologia não é capaz de prever a evolução nem a queda de φ, ou seja, o critério define bem a falha, mas o modelo não consegue prevê-la.
𝐺𝑅 é taxa de mudança da média da energia de pseudo-deformação liberada, por ciclo, através de toda a história de carregamento. Ao começar a adentrar o estado danificado, o material começa a dissipar sua energia, como resultado da redução de sua pseudo-rigidez.
Para o mesmo valor de S o valor de C (integridade do material) é mais elevada para MAB-R que para MAC. A fadiga corresponde ao comportamento encontrado no ligante: a mistura modificada com RAR resiste a mais ciclos de fadiga que a MAC.

## Slide 15
Conclusões
A modificação por RAR apresenta bons resultados nas escalas ligante e mistura;
No ligante, as propriedades físicas são alteradas, apresentando respostas similares a outras alterações com borracha;
O desempenho mecânico (fadiga e deformação permanente) do ligante modificado com RAR é superior ao ligante convencional;
A presença da RAR aumenta o teor de ligante de projeto e melhora a adesividade e a coesão;
O comportamento à fadiga e deformação permanente observado nas misturas corrobora o observado no ligante;
Próximos passos...
Aplicar os resultados de ensaios da fadiga uniaxial cíclica das misturas em um software de análise estrutural de pavimento;
Aplicação dos ensaios avançados (FN e fadiga) a misturas convencionais aplicadas no DF;
Ampliação do banco de dados de ligantes e misturas.

## Slide 16
OBRIGADO!
Prof. Márcio Muniz de Farias, PhD
Universidade de Brasília - Faculdade de Tecnologia
Laboratório de Infraestrutura - INFRALAB
Campus Universitário Darcy Ribeiro
Brasília - DF | Cep: 70.910-900 | Tel 61. 3107-1669