PROJETOS COMPLEMENTARES

CADERNO TÉCNICO

PROJETOS COMPLEMENTARES

Projeto: 	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA DA FACHADA E CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCADA DE EMERGÊNCIA DO EDIFÍCIO SEDE DA DATAPREV – BRASÍLIA/DF.

Data: 25/09/2012.

Cliente	: DATAPREV

Localização: BRASÍLIA – DF.

Sumário

1	DISCRIMINAÇÕES TÉCNICAS	5

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS	5

1.1.1	OBJETIVO	5

1.1.2	RELAÇÃO DE PROJETOS	5

1.1.3	RESPONSÁVEIS TÉCNICOS	6

1.2 MATERIAIS	7

1.3 SERVIÇOS QUE DEVERÃO SER CONSIDERADOS:	7

1.4 ANDAIMES FACHADEIRO	7

2	DEMOLIÇÕES	7

3	ALVENARIA	7

3.1 Alvenaria de vedação da escada	7

3.1.1	Materiais:	7

3.1.2	Marcação	7

3.1.3	Assentamento	8

4	ESQUADRIAS METÁLICAS	9

4.1 Corrimãos e Guarda-corpos	9

4.2 Portas Corta-fogo	9

4.3 Veneziana	9

5	REVESTIMENTOS DE PAREDES	10

5.1 Paredes Externas	10

5.1.1	Chapisco	10

5.1.2	Emboço e Reboco	10

5.1.3	Acabamentos de Paredes Externas	10

5.2 Paredes Internas	11

5.2.1 Paredes escada	11

5.2.2 Acabamento Estrutura Metálica – Escada Protegida	11

6	REVESTIMENTO DE PISO	12

6.1 Piso área externa	12

6.2 Piso escada de emergência	12

6.3 Assentamento e armazenamento do granito	12

6.4 Acessibilidade no piso	12

7	ILUMINAÇÃO	12

7.1 Luminárias	12

7.1.1	PRODUTO: LUMINÁRIA DE SOBREPOR	13

7.1.2	PRODUTO: INVERSOR DE EMERGÊNCIA	13

7.1.3	PRODUTO: LUMINÁRIA LED SAÍDA	13

7.1.4	PRODUTO: SENSOR DE PRESENÇA	13

7.1.5	PRODUTO: LUMINÁRIA DE EMBUTIR – cianita – 02 x 26W	14

8	ESTRUTURA ESCADA DE EMERGÊNCIA	14

8.1 Orientações Gerais	14

8.2 Projeto	14

8.3 Locação da Obra	15

8.4Alinhamentos e Posições	15

8.5 Memória Técnica	15

8.6Orientações Gerais	15

8.6.1	Concreto	15

8.7	Moldes e Escoramentos	21

8.7.1 Geral	21

8.7.2	Descimbramento e Desforma	21

8.7.3	Armaduras para Concreto Armado	22

8.8 Estruturas de Aço	23

8.8.1 Descrições Específicas e Particularidades	23

8.8.2 Projeto de Fundações	23

8.8.3 Etapas Construtivas	23

8.9Memória de Cálculo	24

8.9.1 ESTRUTURA DE CONCRETO E METÁLICA	24

9	Serviços Complementares	25

9.1 Instalação do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (Complementar)	25

9.2 Limpeza	25

9.3 Transporte	25

10	OBSERVAÇÕES	25

# DISCRIMINAÇÕES TÉCNICAS

## 1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

### OBJETIVO

A presente Discriminação Técnica objetiva fixar as condições para a execução das obras de complementação da reforma da fachada no imóvel abaixo discriminado:

Obra: DATAPREV - Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social.

Endereço: SAS - QUADRA 01 – BLOCO E-F, BRASÍLIA – DF.

### RELAÇÃO DE PROJETOS

ARQUITETURA

ESCADARQ 01 – Planta / Fachada Oeste

ESCADARQ 02 – Cortes / Detalhes

ESTACIONAMENTO

ILUMINAÇÃO

ELE-01 – Planta escada de emergência 1o Subsolo, Térreo ao 11o Pavimento;

ESTRUTURA ESCADA

EST-01 – Planta sobreloja - Detalhes reforço estrutural

EST-02 – Forma cobertura - Detalhes das lajes da cobertura

EST-03 – Forma tipo – térreo ao 11º pav. - Det. corte parede

EST-04 – Detalhe das lajes dos patamares

EST-05 – Locação e carga dos pilares/viga transição

EST-06 – Locação e carga dos pilares

SPDA

SPDA-01 – Planta cobertura bloco “E” e “F” - Captação e descida Parte 1

SPDA-02 – Planta cobertura - Captação e descida e detalhamento Parte 2

SPDA-03 – Planta 5º pavimento bloco E - Anel intermediário, descida e aterramento

SPDA-04 – Planta 2º pavimento bloco E - Anel equalização, descida e aterramento

SPDA-05 – Planta térreo - bloco E/F - Aterramento

SPDA-06 – Planta 1º subsolo - bloco E/F - Aterramento

SPDA-07 – Planta 2º subsolo - bloco E/F - Aterramento - Parte 1

SPDA-08 – Planta 2º subsolo - bloco E/F - Aterramento - Parte 2

SPDA-09 – Detalhamento - Parte 1

SPDA-10 – Detalhamento - Parte 2

### RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

EMPRESA PROJETISTA: PROGETTO ARQUITETURA, ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

CREA: 10.427/RF

ENDEREÇO: Rua 84, nº 644, sl. 03 – Setor Sul, Goiânia/GO.

PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA:

Autor: Arq. Laessa C. Estrela			CREA: 9332/D – GO.

PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA:

Autor: Eng. Ziad Esper			CREA: 8797/D – GO.

PROJETO EXECUTIVO DE SPDA:

Autor: Eng. Wagner Luiz O. Filho		CREA: 10.415/D– GO.

## 1.2 MATERIAIS

Todos os materiais a serem empregados deverão obedecer às especificações dos projetos e deste memorial. Na comprovação da impossibilidade de adquirir e empregar determinado material especificado deverá ser solicitado sua substituição, a juízo da fiscalização e aprovação dos arquitetos e engenheiros autores dos projetos.

Há a possibilidade de substituição de materiais especificados por outros equivalentes, desde que o novo material proposto possua, comprovadamente, equivalência nos itens qualidade, resistência, aspecto e preço.

### SERVIÇOS QUE DEVERÃO SER CONSIDERADOS:

- Estruturas;

- Revestimentos de paredes;

- Esquadrias, ferragens, vidros;

- Todos os outros necessários a execução do projeto.

## 1.4 ANDAIMES FACHADEIRO

É de responsabilidade da CONTRATADA, a execução dos andaimes necessários, assim como a sua segurança, atendendo as prescrições da NR 8.

# DEMOLIÇÕES

Ver especificação do item 7 do Memorial Descritivo.

# ALVENARIA

## 3.1 Alvenaria de vedação da escada

### Materiais:

a) Blocos de concreto celular autoclavado nas dimensões 12,5 x 30 x 60cm, com características de acordo com as NBR 13438, NBR 13439 e NBR 13440;

b) Assentamento com argamassa industrializada desenvolvida especialmente para o emprego em blocos de concreto celular autoclavado, devidamente certificada e normalizada, dentro do prazo de validade, de acordo com as recomendações de utilização do fabricante

### Marcação

Efetuar a marcação de acordo com o projeto de arquitetura, para isso o mesmo deverá estar nivelado. Os vãos das portas deverão ter folga de 3 cm (1.5cm de cada lado) em relação à medida externa do batente.

### Assentamento

As argamassas de assentamento, de revestimento e os colantes deverão ser pré-fabricados ou executados in loco com acompanhamento técnico, de acordo com as normas brasileiras. A sua aplicação deverá ocorrer dentro do prazo de validade e das recomendações do fabricante (quando pré-fabricadas). O custo deste item fica embutido nos itens alvenaria, revestimento, etc.

As argamassas preparadas deverão ser fornecidas com constância tal que permita a sua aplicação dentro de um prazo que impeça o início de pega.

Antes do início do assentamento, limpar com escova de aço, umedecer aspergindo água com uso de broxa, e aplicar chapisco nas regiões de contato da estrutura com a alvenaria. Esperar a cura do chapisco para início do assentamento.

A primeira fiada deverá ser assentada, com a mesma argamassa, utilizando-se duas linhas (topo e base), para garantir o perfeito alinhamento e prumo.

Deverão ser assentadas no máximo 8 fiadas (2,40m) por dia, sendo, de preferência 4 em cada período de trabalho do dia.

O assentamento dos blocos terá como referencial os pilares de partida e as linhas esticadas entre os mesmos nos diversos níveis de fiadas, marcadas com utilização de escantilhão (sarrafo graduado). As juntas verticais deverão ter 133 mm e as juntas verticais deverão ter 42 mm. As juntas verticais deverão ter amarração a meio-bloco.

A amarração entre paredes deverá ser feita a cada três fiadas, com utilização de duas barras de aço Ø 5,00 mm, CA-60B.

Quando existirem paredes junto a áreas a serem impermeabilizadas, deixar rebaixo de 3 cm para a impermeabilização.

Preferencialmente as tubulações embutidas deverão ser colocadas quando do assentamento dos blocos, evitando-se que a alvenaria sofra impactos quando da abertura dos rasgos.

Nas junções com as paredes existentes (quando houver) ou estrutura, a Contratada deverá executar a correta ligação, através de armação de duas barras de ferro de 05 mm, comprimento 40 cm, a cada 3 fiadas e utilização. Quando executar o chapiscamento, utilizar telas galvanizadas tipo deployée, em toda a extensão, em ambas as faces, para evitar trincas.

Encunhamento da alvenaria: o enchimento de 3cm entre a alvenaria e viga ou laje, deverá ser feito de cima para baixo, se possível após a conclusão de toda a alvenaria da edificação. Caso isso não seja possível, executar o encunhamento em lotes de 4 pavimentos, iniciando do mais alto para o mais baixo.

Para a fixação do último lote, elevação da alvenaria do último pavimento, o isolamento da laje de cobertura deverá estar pronto.

Sendo necessário, fixe cunhas de madeira para dar estabilidade as paredes enquanto a argamassa seca.

# ESQUADRIAS METÁLICAS

## 4.1 Corrimãos e Guarda-corpos

Ver especificação do item 11.7.2 do Memorial Descritivo.

Fixação do guarda corpo

- Para a fixação  do  guarda  corpo,  executar furos  na laje com 10cm de profundidade e diâmetro superior ao diâmetro do chumbador do guarda corpo, seguindo detalhamento da arquitetura e fornecedor do guarda corpo;

- Em nenhuma hipótese reaproveitar o guarda corpo existente, pois o mesmo encontra-se em um estado avançado de corrosão;

- Limpar bem os furos retirando todas as impurezas;

- A presença de impurezas (terra, pedaços de concreto, etc.) pode prejudicar o bom funcionamento da estrutura;

- Preencher os furos com adesivo estrutural à base de resina epóxi, tipo Sikadur 32 ou equivalente e logo em seguida posicionar os chumbadores;

## 4.2 Portas Corta-fogo

Metálica - Serão instaladas portas corta-fogo em todos os acessos à escada de emergência. As portas corta-fogo serão em chapas galvanizadas, com núcleo isolante térmico de fibra cerâmica com alto grau de pureza química, composta por duas bandejas estruturadas e requadradas com perfil metálico.

Do tipo de abrir com eixo vertical, constituída por 01 folha, batente ou marco, ferragens e, eventualmente, mata-juntas e bandeira, que atenda as características da norma ABNT NBR 11.742, impedindo ou retardando a propagação do fogo e calor de um ambiente para o outro.

As portas corta-fogo serão compostas com barra anti-pânico e serão instaladas na saída de emergência da escada enclausurada externa.

Classe Resistência ao Fogo P-120, indicadas para o fechamento de abertura em paredes corta-fogo de resistência correspondente a 2 horas. Deverá ser revestida na parte externa (hall dos andares) com laminado cor castanha dourado – Duratex ou equivalente.

Classe Resistência ao Fogo P-30, indicadas para o fechamento de abertura em paredes corta-fogo de resistência correspondente a 30 minutos.

### Dobradiças de Porta Corta-Fogo

Deverão ser aplicados modelos de dobradiças de mola para portas corta fogo. Sempre em aço galvanizado, com acabamento em pintura epóxi preto.

## 4.3 Veneziana

Serão instaladas venezianas metálicas em todas as saídas de ar dos dutos da escada de emergência. As venezianas serão em metalon, com acabamento em esmalte sintético cor BRANCA.

# REVESTIMENTOS DE PAREDES

## 5.1 Paredes Externas

### Chapisco

A argamassa de chapisco deverá ser de cimento e areia grossa úmida, com traço em volume 1:3 e solução aquosa à base de PVA (Rhodopás ou equivalente, em proporção recomendada pelo fabricante).

Aplicação: Limpar as superfícies a serem chapiscadas. Umedecer a alvenaria. As superfícies de concreto não devem ser umedecidas, exceto quando a umidade relativa do ar for muito baixa. A quantidade de material deve ser suficiente para cobrir totalmente a alvenaria e o concreto.

### Emboço e Reboco

Emboço – Cimento e Areia

- Será aplicado com os seguintes traços mínimos:

- 1:3 em volume nas paredes externas

- 1:5 em volume nas paredes internas

- A espessura média será de 1 cm e servirá de base para outros revestimentos.

- O emboço sarrafeado sobre guias de madeira bem alinhadas e aprumadas será ligeiramente desempenado com desempenadeiras de madeira, apresentado-se semi-áspero. Após 24 horas de sua aplicação, as guias serão retiradas e os vazios preenchidos com a mesma argamassa e o mesmo desempeno.

Reboco – Cimento e Areia

- Será aplicado com os seguintes traços mínimos:

- 1:3 em volume nas paredes externas

- 1:5 em volume nas paredes internas

A espessura média será de 1 cm, aplicado sobre o emboço completamente endurecido, sendo a sua superfície alisada com desempenadeira forrada com feltro ou espuma de borracha.

### Acabamentos de Paredes Externas

#### Revestimento em ACM (Complementação)

Painéis de alumínio compostos constituídos de 2 lâminas de Alumínio de 0,3mm de espessura e um núcleo central de Polietileno maciço, tendo uma espessura final de 5 mm, sendo o acabamento termolacado à quente com o sistema de resinas de PVDF - Kynar 500 - Fluoreto de Polivinilideno, com 2 camadas na cor cor Champagner metálic – Alucobond ECO 503  e cor preto metálico – Alucobond ECO 328, conforme indicado em projeto. É fornecido com um filme protetor Heavy Duty (reforçado), que é retirado após a instalação dos painéis na obra, que contenha o Selo Green Building, referência ALCAN ou equivalente com as mesmas especificações.

#### Revestimento em Basalto

As chapas deverão ter espessura 15mm, em placas de 60x60cm e 15x60cm, na cor Serrado natural, acabamento polido, assentamento em junta seca, nos locais indicados no projeto executivo.

Preparando as pedras para o assentamento: Impermeabilização com Bianco (VEDACIT impermeabilizante) ou equivalente no vértice da pedra (superfície bruta que fará o contato de assentamento).

As pedras serão fixadas por meio de insertes metálicos de aço inox, parafusados diretamente nas paredes e fixados nas pedras conforme detalhe:

## 5.2 Paredes Internas

### 5.2.1 Paredes escada

### As paredes da escada deverão receber jateamento em gesso. Após a regularização das mesmas, elas deverão ser emassadas seladas e pintadas na cor branco gelo.

## 5.2.2 Acabamento Estrutura Metálica – Escada Protegida

A estrutura metálica da escada protegida deverá receber pintura eletrostática na cor branca.

Todas as peças metálicas antes da pintura deverão ser limpas com desengraxante até ficarem completamente isentas de graxa ou gordura e retirados resíduos de ferrugem.

As estruturas metálicas da escada deverão ser submetidas ao tratamento abaixo:

- Limpeza com jateamento abrasivo AS 2.1/2 – quase branco;

- Uma demão de primer epóxi poliamida bicomponente 30 UM de película seca ou equivalente, que atenda as normas Petrobrás N-1584, ref. Sumador 239 – tintas Sumaré ou equivalente.

- Aplicação de pintura eletrostática na cor branca.

Referencia de fabricantes: Suvinil, Coral ou equivalente.

# REVESTIMENTO DE PISO

## 6.1 Piso área externa

## Ver especificação do item 18.1.9 do Memorial Descritivo.

## 6.2 Piso escada de emergência

Ver especificação do item 18.1.2 do Memorial Descritivo.

## 6.3 Assentamento e armazenamento do granito

Armazenamento: As pedras deverão ser armazenadas na obra de forma vertical, face colorida com face colorida, sobre contra piso ou piso, devendo o local de armazenagem ser protegido contra chuva.

Assentamento: O contra piso deverá ser executado com pelo menos 15 dias de antecedência ao assentamento, devendo estar limpo e ser umidificado antes da aplicação da argamassa. Aplicar argamassa no contra piso, depois passar desempenadeira dentada para que formem listras paralelas em alto relevo. Em placas maiores de 0,50x0, 50 cm, aplicar argamassa também no verso da placa e passar desempenadeira dentada, listrando a argamassa de forma trançada em relação à massa do contra piso. Aplicar o piso sobre argamassa, pressionando com os dedos para que a argamassa preencha toda a parte inferior do piso, podendo também ser utilizado martelo de borracha. Caso as pedras necessitem de corte, este deve ser feito com maquita. O rejuntamento deverá ser feito após 03 dias do assentamento, devendo ter espessura entre 04 e 10 mm. Umedecer as juntas antes do rejuntamento. O assentamento deve iniciar seguindo as indicações de projeto, lembrando que o piso deve ser um dos últimos materiais a ser aplicado, evitando o trânsito sobre ele.

## 6.4 Acessibilidade no piso

As rampas destinadas a PNE serão demarcadas com piso tátil produzido em concreto, Linha Podotátil Alerta Amarela, espessura 06 cm, resistência 35 Mpa, dimensão 20 x 20 cm, Maski ou equivalente.

# ILUMINAÇÃO

## 7.1 Luminárias

A quantificação, bem como as especificações das luminárias, lâmpadas e acessórios serão conforme especificação do Projeto de arquitetura, prancha ELE-01 – Planta escada de emergência 1o Subsolo, Térreo ao 11o Pavimento;

.

### PRODUTO: LUMINÁRIA DE SOBREPOR

Características Técnicas:

Tipo: De sobrepor para duas lâmpadas fluorescente tubulares de 28W. Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Ref. 3007.228.300 2 x T16 28W.

Dimensões: A 60 x L 243 x C 1240 mm

Fabricante: ITAIM ou equivalente.

APLICAÇÃO: Escada.

### PRODUTO: INVERSOR DE EMERGÊNCIA

Características Técnicas:

Tipo: Reator inversor de emergência.

Fabricante: INTRAL ou equivalente.

APLICAÇÃO: Escada.

### PRODUTO: LUMINÁRIA LED SAÍDA

Características Técnicas:

Tipo: Luminária de sobrepor, caixa metálica. Ref. Sinaled 24VCC D/F Saida.

Dimensões:2751803.

Fabricante: Equipel ou equivalente

APLICAÇÃO:Escada.

### PRODUTO: SENSOR DE PRESENÇA

Características Técnicas:

Tipo: De parede, referência 0 488 11.

Fabricante: PIAL LEGRAND ou equivalente.

APLICAÇÃO: Escada e ante-câmara.

### PRODUTO: LUMINÁRIA DE EMBUTIR – cianita – 02 x 26W

Ver especificação item 2.4.1.1 do Memorial Descritivo.

# ESTRUTURA ESCADA DE EMERGÊNCIA

Todo desenvolvimento do projeto estrutural em questão baseou-se nos elementos fornecidos pelo projeto arquitetônico.

O projeto estrutural da edificação denominada: DATAPREV – Ampliação – utiliza elementos resistentes constituídos de concreto armado moldado in loco, e estruturas de aço. Tal solução vem de encontro às necessidades oriundas do cronograma previsto para o empreendimento e de racionalização dos processos construtivos.

Desta maneira, este memorial será dissertado em grandes tópicos, a saber:

- Orientações gerais;

- Orientações construtivas;

- Descrições específicas e particularidades;

- Quantitativos.

## 8.1 Orientações Gerais

A estrutura foi concebida em elementos hábeis para usufruir todo o potencial que suas formas e relações internas e externas oferecem. O projeto estrutural e o cálculo estático de todas as peças obedeceram às imposições de valor universal da estabilidade das construções e aos dispositivos das normas brasileiras, particularmente da NBR-6118, NBR-6120 e NBR-6122. A construção, portanto, seguirá rigorosamente as prescrições destas normas com relação aos procedimentos construtivos, cuidados e controle de materiais e elementos auxiliares de construção. O detalhamento do projeto deverá ser obedecido em todos os seus detalhes, sendo que dúvidas de qualquer natureza serão dirimidas, em instância final obrigatória, com os autores do projeto.

No que segue, alguns itens de interesse mais geral serão destacados em caráter orientativo, não substituindo o conhecimento e aplicação dos textos normativos, inclusive aqueles outros todos referentes aos materiais a serem utilizados.

## 8.2 Projeto

O projeto básico integrante da licitação deverá ser detalhado até o nível de projeto executivo, seguindo rigorosamente os procedimentos recomendados pelos textos pertinentes mantidos pela ABNT.

## 8.3 Locação da Obra

A obra deverá ser locada com instrumentos de apurada precisão, capazes de determinar com erro máximo de um milésimo (1/1000) de metro a posição dos centros de gravidade e arestas das fundações, pilares e vigas, em seus diversos níveis. Todo dispositivo de memória da locação, auxiliar da construção deve ter vida útil, em perfeita operação, compatível com o prazo previsto para uso, sem deformações ou deslocamentos.

## 8.4 Alinhamentos e Posições

Em todas as etapas, em todos os níveis, a determinação da posição de qualquer elemento da estrutura será decisiva em seu desempenho, pois garantirá a correta inter-relação dele com os demais componentes da estrutura. Em especial, os desvios de prumo dos pilares devem ser implacavelmente descartados, pois introduziriam esforços não previstos por razões econômicas. Apenas reservas obrigatórias da norma, insuficientes para fazer frente a excessos de qualquer natureza, prejudiciais à operação destes elementos, foram considerados neste projeto.

## 8.5 Memória Técnica

Todas as etapas de construção deverão ser cuidadosamente anotadas em diário próprio (um diário de obra, por exemplo), de forma que permita estabelecer com perfeição o estágio em que se encontra toda a obra por ocasião de qualquer evento de construção, como execução de qualquer elemento ou retirada de escoras, por exemplo.

Carregamentos e pesos específicos adotados neste projeto:

Concreto = 2500 kgf/m³

Aço = 7400 kgf/m³

Alvenaria de tijolo cerâmico 06 furos = 230 kgf/m²

Forro + instalações = 100 kgf/m²

Divisórias leves em qualquer posição = 50 kgf/m²

Impermeabilização + proteção mecânica = 50 kgf/m²

Carga acidental de uso, carga útil de multidão = 300 kg/m²

Sobrecarga de cobertura = 25 kgf/m²

Esquadrias + vidros = 50 kgf/m²

## Orientações Gerais

### Concreto

#### Introdução

É necessária a observância nas etapas de concretagem no local da obra, que são indispensáveis para a perfeita execução da estrutura do projeto em questão.

O concreto pré-misturado ou não, moldado no local deverá ter curva granulométrica fechada (usando duas granulométricas de areia mais cinza ou sílica), abundante em argamassa para concreto a vista, com dosagem volumétrica ou a peso e controle de umidade dos agregados, conforme NBR, para resistência característica aos 28 dias (fck) conforme indicado em projeto e com fator água / cimento menor que 0,60, salvo indicado em contrário. Todos os concretos, exceto as faces que ficam em contato com o solo ou faces superiores de lajes deverão receber moldes adequados e estanques para concreto de acabamento “a vista”.

#### Cimento

O cimento recebido em obra deve ser acompanhado de documento que comprove o atendimento às especificações das normas vigentes correspondente ao período de produção do lote entregue. Não deverá ser aceito se tiver sua embalagem original danificada no transporte, só podendo ser aberto quando de sua aplicação.  Deverá ser refugado cimento que apresentar sinais de início de hidratação (empedramento).

Em caso de dúvida quanto à adequação do material, o mesmo deverá ser submetido a ensaios de verificação previstos na NBR-5741.

O armazenamento será em local coberto e ventilado (mas ao abrigo de correntes de ar, principalmente em dias úmidos). Os sacos deverão ser estocados sobre estrado de madeira distante cerca de 30cm do piso e paredes, e 50cm do teto. O empilhamento deverá ser feito com no máximo 10 sacos ou, caso o período de armazenagem seja inferior a 15 dias, 15 sacos. Na impossibilidade de estocar em local coberto, os sacos deverão ser protegidos com lona plástica impermeável e de cor clara, por período inferior a 5 dias. A ordem de disposição no depósito deve ser tal que permita sempre o consumo do cimento recebido anteriormente.

#### Agregados

Os agregados não poderão ser reativos com o cimento, e deverão ser suficientemente estáveis diante da ação dos agentes externos com os quais a obra estará em contato. A estocagem deverá ser feita de modo a não permitir a junção de dois ou mais tipos diferentes de agregado, ou a contaminação por materiais estranhos como terra, vegetação, cavacos e serragem de madeira etc. Para evitar que porções inferiores da pilha de agregados tenham umidade superior às das porções superiores, recomenda-se o desprezo de uma faixa de agregados de 15 centímetros próxima ao solo, que deverá ser previamente inclinado para permitir a drenagem. Este procedimento evita também a contaminação do agregado com o solo.

Tendo em vista que a elevação de temperatura dos agregados altera a trabalhabilidade do concreto fresco, podendo até causar fissuras na fase de endurecimento, recomenda-se abrigá-los da incidência direta do sol, principalmente no verão. Caso isto não seja possível, aconselha-se, para o agregado graúdo, o umedecimento da pilha em tempo suficiente para que permita a evaporação do excesso de umidade antes da utilização do material.

Os agregados deverão estar isentos de substâncias prejudiciais; tais como torrões de argila, materiais friáveis, materiais carbonosos, materiais pulverulentos, matéria orgânica, etc; que possam vir a diminuir sua aderência à pasta de cimento, ou que prejudiquem as reações de pega e endurecimento do concreto, e alteram sua resistência mecânica e durabilidade, além de provocar possível  desagregação do concreto.

A qualificação de um agregado, graúdo ou miúdo, para o emprego em concretos estruturais baseia-se no atendimento das exigências mínimas preconizadas pela NBR-7211 e NBR-12654. Esta qualificação deverá ser comprovada mediante documento entregue pelo fornecedor, representativo de um período máximo de seis meses de produção.

De acordo com a NBR-7211, agregados miúdos são areias de origem natural ou resultante da britagem de rochas estáveis, ou a mistura de ambos; cujos grãos passam pela peneira #4,8mm, e ficam retidos na peneira #0,075 mm. A carência de finos no lote de agregados miúdos pode gerar coesão deficiente do concreto fresco, permitindo a ocorrência de segregação e fuga de nata de cimento, além de dificultar as operações de lançamento e acabamento do concreto (a mistura apresenta-se “áspera”). Por outro lado, um excesso de finos pode resultar na necessidade de adição de mais água para manutenção de trabalhabilidade. Com isso, se não for aumentado o teor de cimento da mistura, haverá redução da resistência mecânica do concreto e da sua durabilidade.

Segundo a NBR-7211, os agregados graúdos são pedregulhos de origem natural ou britas obtidas de rochas estáveis, ou a mistura de ambos; cujos grãos passam por uma peneira com abertura nominal de 152mm e ficam retidos na peneira #4,8mm. A utilização de agregados graúdos de maiores dimensões gera concretos mais resistentes, devido tanto a menor quantidade de pasta de cimento para uma mesma trabalhabilidade, quanto pelo maior volume de partículas mais resistentes no concreto.

O agregado empregado na fabricação do concreto para as regiões de alta taxa de armadura será a brita tamanho máximo 19mm, recomendando-se o mesmo procedimento para o concreto das peças “a vista”.

#### Água de Amassamento

A água utilizada para amassamento do concreto deverá ser analisada quando não se conhecerem antecedentes de sua utilização em concretos estruturais, ou quando existirem dúvidas quanto à sua qualidade.

A utilização de água inadequada pode gerar alterações nos tempos de início e fim de pega, redução da resistência mecânica, corrosão das armaduras, eflorescências e ações negativas sobre a durabilidade do concreto.

Devido à alta concentração de sais de cloro nas águas do mar, e as águas com elevado “pH”, as mesmas jamais podem ser utilizadas para amassamento de concreto estrutural.

#### Aditivos

Os aditivos não podem ser usados indiscriminadamente, devendo ser empregados em casos precisos e somente após a realização de ensaios recomendados pelo fabricante. É imprescindível a consideração das características e dosagens de todos os materiais a serem utilizados no concreto, bem como as condições externas.

O emprego de doses inadequadas pode causar efeitos contrários aos esperados, além de problemas patológicos no concreto. A dosagem de aditivo, portanto, deve ser precisa em obra, sendo seu uso recomendado somente em obras onde haja controle de qualidade dos materiais, da dosagem e da execução.

Como regra geral, recomenda-se que se evite o emprego de aditivos, recorrendo ao uso de materiais, dosagem, mistura, lançamento e cura para obtenção de concretos com as propriedades desejadas. Caso seja absolutamente necessário o emprego de aditivos, deve-se utilizar aqueles com larga experiência e reconhecidos pela boa prática.

#### Dosagem

A aplicação da dosagem deverá resultar num produto final homogêneo e com traço que assegure massa trabalhável de acordo com as dimensões e a armadura dos elementos estruturais, bem como com os processos de lançamento e adensamento utilizados.

A granulométrica, geometria e proporção dos agregados, quantidade e tipo de cimento, o fator água / cimento e a presença de aditivos são fatores que influenciarão diretamente na trabalhabilidade de uma mistura. Assim sendo, tais fatores devem, por ocasião da dosagem, ser avaliados e otimizados.

Os métodos de dosagem do concreto deverão seguir as prescrições da NBR-2655.

#### Mistura e Amassamento

Para concretos de função estrutural a mistura deverá ser obrigatoriamente mecânica. Em dias quentes recomenda-se umedecer previamente a cuba da betoneira e agregados graúdos, com o objetivo de reduzir a temperatura dos mesmos. Se houver resíduo de água ou unidade não evaporada, deve-se reduzir (corrigir) a quantidade de água de amassamento, para permanecer o mesmo fator água/cimento do concreto.

Observar a capacidade da betoneira, lembrando que o volume de concreto misturável corresponde por volta de 30 a 40% de sua capacidade nominal, a fim de se obter uma mistura homogênea.

O tempo de mistura dos materiais dependerá do número de rotações do misturador. Caso o tempo mínimo de mistura não seja obedecido, pode haver prejuízo para a homogeneidade e a resistência do concreto. A NBR-12655 recomenda um tempo mínimo de mistura de 60 segundos, aumentando-se 15 segundos para cada metro cúbico de capacidade nominal da betoneira, ou conforme especificação do fabricante. O prolongamento deste tempo na razão de três vezes do limite mínimo causará um certo enrijecimento do concreto prejudicando, conseqüentemente, a trabalhabilidade e favorecendo a segregação.

Com relação à ordem de colocação dos materiais na betoneira recomenda-se: 100% do agregado graúdo; 50% da água de amassamento; 100% do cimento; 50% da água de amassamento; 100% do agregado miúdo.

Cabe lembrar que a ordem em que os materiais são colocados na betoneira, influi diretamente na trabalhabilidade do concreto e na aderência pasta / agregado e, deste modo, na resistência do concreto.

#### Transporte

Durante esta fase deverão ser tomadas precauções para evitar segregação ou perda dos componentes do concreto. Neste sentido, quando transportado em carrinhos de mão ou elevadores, dever-se-á evitar vibrações que possam causar segregação. Concretos de consistência fluída (abatimento > 70 mm no ensaio de consistência), são facilmente segregáveis neste tipo de transporte.

A perda da trabalhabilidade poderá se dar pela evaporação da água, pelo início das reações de hidratação do cimento, pela perda de pasta que fica aderida à betoneira ou, ainda, devido aos elementos utilizados no transporte. Nestes casos, de forma alguma deverá ser adicionada mais água à mistura para melhoria da trabalhabilidade, sem avaliação da necessidade de uma nova dosagem de materiais, sob o risco de se ter significativa redução da resistência mecânica do concreto quando endurecido e prejuízo à sua durabilidade.

O tempo transcorrido entre a retirada de concretos sem aditivos retardadores de pega do misturador e o seu lançamento não deverá exceder a 60 minutos, tendo em vista o início das reações de hidratação dos compostos do cimento e o conseqüente endurecimento do concreto.

#### Lançamento

As concretagens deverão ser precedidas de acurada verificação da rigidez dos moldes, e da geometria dos moldes e armaduras, em todos seus aspectos. Previamente deverão ser garantidos a suficiência de materiais, pessoal e equipamentos, a fim de evitar descontinuidades imprevistas. Os moldes deverão estar isentos de qualquer material estranho. O uso de janelas nos moldes, principalmente em elementos verticais, facilitará a limpeza. Caso os moldes sejam absorventes, os mesmos deverão ser umedecidos abundantemente para não reterem a água de amassamento do concreto.

O concreto deverá ser lançado o mais próximo possível do local de sua aplicação, a fim de evitar perda de pasta de cimento em transportes sucessivos e impedir o início de pega por demora no lançamento definitivo. A altura de queda livre do concreto no lançamento não deverá exceder 2,0 m sob o risco de ocorrência de segregação.

Deverão ser tomadas precauções para evitar a perda de homogeneidade e de pasta de cimento do concreto, fato este que ocorre quando o mesmo é lançado contra as paredes das formas e armaduras, resultando em segregação. Utilizar funis, tremonhas ou calhas.

O lançamento do concreto deverá ser feito em camadas sucessivas com altura entre 40 e 50 cm com a utilização de adensamento mecânico (vibradores de imersão). Não será permitido o adensamento manual. No caso da utilização de vibradores de fôrma salientamos que os moldes devem ser dimensionados para resistir à massa do concreto e as vibrações, sem perder sua rigidez.

Quando o lançamento for feito através de bombas ou tremonhas, a extremidade da mesma deverá estar muito próxima ou praticamente submersa no concreto, e subir à medida que a concretagem tenha andamento. Evitar queda livre do concreto na extremidade do mangote.

Quando houver necessidade de interrupção da concretagem, a posição da junta deverá ser previamente determinada, em pontos da estrutura onde os esforços atuantes sejam mínimos. Neste aspecto, recomenda-se dispor as juntas de concretagem à aproximadamente 1/5 do vão a partir dos apoios, tanto em vigas como em lajes.

As superfícies de contato entre o concreto “velho” e o concreto “novo” são suscetíveis à formação de ninhos de concretagem, caracterizando-se como locais de aderência deficiente, e poderão afetar a estanqueidade, resistência mecânica e a durabilidade da estrutura.

Para concretagem em contato direto com o solo, em todas as superfícies de terra contra as quais o concreto será lançado deverão ser compactadas e livres de água empoçada, lama ou detritos, com paredes preparadas com chapisco de cimento e areia 1 / 3.. Solos menos resistentes deverão ser removidos e substituídos por concreto magro ou por solos selecionados e compactados até a densidade das áreas vizinhas. A superfície do solo deverá ser convenientemente umedecida antes do lançamento.

Qualquer imperfeição ou falha de concretagem deverá ser objeto de estudos por engenheiro habilitado e experiente nesta área técnica, não se admitindo uso de materiais diversos de argamassas minerais especiais para reparos superficiais ou grautes e micro-concretos aditivados para reparos profundos.

#### Adensamento

Um mau adensamento resultará não somente na existência de “bicheiras” (ninhos de concretagem), bem como em uma redução da resistência mecânica pela presença de ar aprisionado no interior da massa.

Em certos pontos as operações de adensamento poderão ser dificultadas pela concentração de armadura devido à presença de barras de grande diâmetro e/ou em grande quantidade (armadura densa). Nestes casos, recomenda-se que seja estudada uma alteração no traço do concreto em função do diâmetro máximo do agregado aplicável à estrutura.

Não é permitido o adensamento manual, sob qualquer pretexto.

Para a utilização do vibrador de imersão (tipo agulha), devem ser tomadas seguintes precauções: a) a altura da camada de concreto a ser adensada deve ter de 40 a 50 cm de altura (correspondente à cerca de ¾ do comprimento da agulha do vibrador); b) quando a camada inferior ainda estiver em estado plástico, a penetração da agulha até a mesma assegurará homogeneidade ao concreto das duas camadas, evitando a formação de juntas frias; c) a remoção da agulha do vibrador para colocação em outros pontos da massa de concreto deve ser feita de forma lenta, a fim de possibilitar ao concreto a ocupação completa do espaço vazio deixado, nunca devendo ser retirada a agulha com o equipamento desligado; d) o tempo de adensamento em cada ponto, deve situar-se entre 5 e 15 segundos; e) deve-se evitar a vibração das armaduras, sob o risco de prejudicar a aderência das mesmas ao concreto, principalmente em concretos de baixa trabalhabilidade; f) deve-se manter a agulha do vibrador distante das formas, a fim de evitar a formação de bolhas na região ou o acúmulo de nata de cimento.

A vibração deve ter duração adequada, uma vibração muito breve pode deixar bicheiras no concreto, enquanto que uma vibração muito prolongada pode causar segregação dos componentes, afetando a resistência mecânica da estrutura.

#### Cura e proteção do Concreto

Enquanto não atingir endurecimento satisfatório, o concreto deverá ser protegido contra agentes prejudiciais, tais como mudanças bruscas de temperatura, secagem, chuva torrencial, agentes químicos, bem como contra choques ou vibrações de intensidade tal que possa produzir fissuração na massa do concreto ou prejudicar a sua aderência à armadura.

A cura terá por objetivo principal manter a água de amassamento no interior da massa de concreto durante os primeiros dias, período este que compreende a pega e o início do endurecimento, ou até que o desenvolvimento das reações de hidratação tenha alcançado níveis satisfatórios; evitando assim, a formação de fissuras.

Dependendo das condições locais, dimensões e posição dos elementos, pode-se optar entre os seguintes métodos de cura consagrados pela prática: a) lâmina de água; b)camada de areia saturada; c) camada de serragem saturada; d) sacos de pano  umedecidos;  e)umedecimento das formas.

A pulverização de água sobre o concreto como método de cura somente poderá ser empregado quando houver um controle rigoroso de periodicidade da molhagem, sob o risco de ocorrência de fissuras no concreto pela alternância de ciclos molhar / secar.

No caso de cura úmida, o processo deverá iniciar assim que o concreto atingir um grau de endurecimento satisfatório.

Os tempos ideais de cura do Cimento Portland comum são: tempo mínimo de cura: 07 dias; tempo ideal de cura: 14 dias.

#### Controle Tecnológico

Deverá ser efetuado controle de qualidade do concreto e de seus componentes por pessoal qualificado, os quais seguirão as orientações das NBRs, pertinentes, com especial atenção a evolução da resistência mecânica e módulo de deformação.

## Moldes e Escoramentos

### 8.7.1 Geral

Os moldes deverão ser executados rigorosamente conforme as dimensões indicadas em projeto, com linearidade e prumada perfeitas, com materiais de boa qualidade e adequados ao tipo de acabamento que se pretende para as superfícies das peças concretadas. Todos os moldes deverão ser fabricados com materiais estáveis em presença de água, entendo-se como tal, aqueles capazes de enfrentar as intempéries em prazo previsto para seu uso.

Tendo em vista que eventuais movimentações dos moldes, entre o momento do lançamento do concreto e o início da pega, podem causar fissuras na estrutura de concreto, os moldes e o escoramento devem ser rígidos, estáveis e convenientemente contraventados, dimensionados e projetados de modo a impedir estas deformações prejudiciais, quer sob a ação dos fatores ambientais (sol, chuva), quer sob ação de carregamentos assimétricos, em especial do concreto fresco, considerando seu empuxo e o efeito do adensamento. Os moldes para concreto comum são em madeira compensada resinada, e os moldes dos elementos de concreto com acabamento “a vista” são em madeira compensada plastificada.

Os moldes e escoramentos compõem uma estrutura auxiliar para realizar a estrutura permanente e definitiva objeto deste projeto, e é responsabilidade do engenheiro responsável pela execução da estrutura definitiva, a quem cabe providenciar sua estabilidade antes, durante e, pelo prazo necessário, após as concretagens; sem deformações laterais ou verticais, impedindo, assim, a introdução de quaisquer mal formações na estrutura permanente de concreto. Além disto, deverão ser capazes de auxiliar a manutenção das armaduras em suas corretas posições, sem deslocamentos que alterem seus desempenhos no interior das peças de concreto.

Nos concretos aparentes deverão ser evitados moldes que apresentem marcas ou irregularidades oriundas da esfoliação de painéis de madeira, e rugosidade excessiva proveniente da ausência de desmoldantes. Deverá ainda ser tomado cuidado nas emendas dos diversos componentes dos moldes, bem como com o emprego de aditivos e desformantes, que poderão causar manchas no concreto.

Antes do lançamento do concreto as juntas dos moldes deverão ser vedadas e as superfícies que ficarão em contato com o concreto deverão estar isentas de gorduras e impurezas prejudiciais à qualidade do acabamento. Os moldes de madeira deverão ser molhadas até a saturação.

### Descimbramento e Desforma

Os moldes e o escoramento deverão ser mantidos no local o tempo suficiente para que o concreto desenvolva as resistências previstas, para evitar a deformação excessiva do conjunto e conseqüente formação de fissuras.

Da mesma forma, o carregamento da estrutura poderá se processar somente quando o concreto apresentar resistência suficiente.

Sabe-se que a relação entre a tensão e a deformação do concreto é função do tempo. Sob uma tensão constante (carga), há um aumento progressivo da deformação com o tempo, sendo que a deformação final pode ser bem maior que a deformação que ocorre no momento da aplicação da carga (deformação elástica instantânea). Este fenômeno é denominado fluência do concreto. Dentre os inúmeros fatores que afetam a fluência de uma peça de concreto, pode-se destacar como um dos mais importantes à resistência do concreto no momento da aplicação da carga. Dentro de amplos limites, a fluência é inversamente proporcional à resistência do concreto no momento da aplicação do carregamento. Portanto, todo e qualquer fator que influir no desenvolvimento da resistência do concreto, estará, conseqüentemente, afetando o fenômeno da fluência.

Por tratar-se de estrutura em concreto com vãos acima de 10,0m é prudente que a estrutura definitiva de concreto permaneça escorada o maior tempo possível (o tempo que o cronograma permitir), afim de diminuir as deformações iniciais das peças. No caso de se deixar pontaletes após a retirada do molde, estes não deverão ser colocados em posições tais que possam produzir esforços contrários àqueles para os quais a peça foi projetada. Um exemplo comum deste erro é a permanência de escoras somente na extremidade de lajes em balanço, fazendo com que a mesma se comporte como bi-apoiada; resultando, na maioria dos casos, em deformações excessivas na peça e fissuras.

No caso presente, o estrado em grelha de concreto do auditório, estrutura definitiva e monolítica, deverá ficar escorada no mínimo 60 dias, contados da conclusão da concretagem.

### Armaduras para Concreto Armado

Todas as armaduras serão constituídas em aço CA-50, CA-60, conforme especificações constantes no projeto.

Deverão ser evitadas barras de aço estocadas inadequadamente por longo tempo devido às alterações de diâmetro induzidas por corrosão e oxidação. As barras deverão estar perfeitamente limpas, sem quaisquer resquícios de materiais graxos e óleos nas superfícies, a fim de evitar deficiências de aderência ao concreto.

O armazenamento das barras de aço far-se-á tomando o cuidado de deixar as barras afastadas cerca de 30 cm do solo, que deverá estar coberto por uma camada de brita, a fim de evitar danos oriundos do excesso de umidade e agentes biológicos. Além disso, a proteção com filme de poliestireno (lona preta) também é recomendada.

As armaduras deverão ser executadas de acordo com o projeto, observando-se rigorosamente as características do aço, número de camadas, dobramento de estribos e das barras retas ou dobradas. O espaçamento entre camadas deverá ser de 02 cm.

O aparelhamento das barras deverá atentar para os diâmetros de dobramento de cada bitola, preconizados pela NBR-6118, para evitar escoamento e fragilização antes da introdução dos carregamentos de serviço.

Depois de montadas as armaduras deverão manter suas posições de projeto sem deformações até e durante a concretagem, de maneira a desempenhar suas funções nas seções de concreto.

Deve-se considerar a rigidez da armadura e as características do elemento estrutural na definição do espaçamento e distribuição dos espaçadores, que não deverão distar mais de 1.5m entre si. Não deverão ser utilizadas barras de aço, brita ou outros elementos semelhantes como espaçadores entre barras ou entre barra e moldes. Também não será permitido elevar a armadura após o lançamento do concreto. Jamais fazer “garrafa” nas esperas dos pilares, para evitar “engaiolamento” do concreto com a formação de vazios no pé destes elementos.

Não cometer excessos na aplicação de líquidos desmoldantes, sob pena de prejudica seriamente o cobrimento protetor das armaduras.

## 8.8 Estruturas de Aço

As estruturas de aço do forro, sustentação dos fechamentos laterais, escadas e demais estruturas principais e auxiliares de aço, serão em estrutura aço composta perfis de chapas soldadas de aço ASTM-A35 ou superior, patinável, soldadas com eletrodos indicados pelo fornecedor dos perfis.

### 8.8.1 Descrições Específicas e Particularidades

Nos desenhos de Formas e detalhamento do projeto estrutural desta obra, apresentamos Notas Gerais, Seqüência Construtiva, e Procedimentos, que caracterizam as particularidades e descrições específicas pertinentes.

### 8.8.2 Projeto de Fundações

O projeto de fundações foi realizado a partir da apuração, por meio de cálculo estático, dos carregamentos a serem transmitidos para a infra-estrutura. Para a obtenção dos esforços nas fundações foram consideradas as cargas especificadas na NBR-6120, os carregamentos e pesos específicos adotados neste projeto, o modelo estrutural, incluindo-se o peso próprio dos elementos estruturais de fundação.

Para a fundação foi prevista uma carga resistente do solo de 2.0 Kgf/m² em uma profundidade de 4m. Como não foi fornecido laudo de sondagem, a fundação deverá ser aprofundada caso não se consiga a taxa pedida em projeto.

Jamais concretar em presença de água, sem que cuidados especiais para contornar esta situação sejam adotados. É importante salientar que concretagens submersas têm procedimentos completamente diversos das demais operações e procedimentos de concretagem a seco, cabendo ao engenheiro construtor adotá-los na sua plenitude e sob sua responsabilidade.

A concretagem da grelha deve ser numa única etapa, sem interrupção, do centro para o perímetro externo.

### 8.8.3 Etapas Construtivas

As demais etapas construtivas das estruturas necessárias, após a execução da escada devem ter início após o descimbramento completo. Esta é a condição deste projeto. Caso o cronograma não permita, as demais etapas podem ter início 10 dias após a conclusão da etapa de concretagem escada, desde que estes carregamentos sejam considerados no projeto do escoramento, nos procedimentos de descimbramento, com anuência do projetista desta estrutura definitiva e da fiscalização da obra.

## Memória de Cálculo

### 8.9.1 ESTRUTURA DE CONCRETO E METÁLICA

#### Objeto

Refere-se às condições estruturais na escada metálica:

* Foram lançados pilares de acordo com as necessidades do projeto de arquitetura.

* Foram previstas lajes em concreto armado Fck= 25 MPa. Para o revestimento do piso foi considerado granito.

* As vigas metálicas secundárias, projetadas em chapas dobradas, devem ser rigorosamente soldadas nas ligações com as vigas principais e estas aos pilares metálicos nas chapas de apoio e funcionarão como pórticos internos.

#### Elementos Projetados

Pilares: Em aço estrutural, com chapas soldadas, tipo VS, com geometria definida em função da arquitetura, uma vez atendidas as dimensões mínimas de cálculo em função das suas solicitações de carga e atendidas as dimensões estéticas.

Atendem às recomendações das NB’s e também visam a facilidade de execução levando-se em conta o cruzamento de peças estruturais (vigas e pilares).

Vigas: Em aço estrutural, com chapas soldadas, tipo VS, com geometria definida em função da arquitetura, uma vez atendidas as dimensões mínimas de cálculo em função das suas solicitações de carga e atendidas as dimensões estéticas

Assim como os pilares, atendem às recomendações das NB’s e também visam a facilidade de execução levando-se em conta o cruzamento de peças estruturais (vigas e pilares).

A estrutura em concreto armado é fruto de um lançamento estrutural criterioso, atendendo a todas as premissas do projeto arquitetônico e demais projetos de instalações, assim como às Normas Estruturais Brasileiras vigentes.

Toda a estrutura foi calculada, dimensionada, verificada e detalhada com auxílio de softwares, assim como a análise estrutural. Todas as peças estruturais foram verificadas e os coeficientes de segurança acima dos preconizados em Norma.

#### Cargas Adotadas

Cargas Permanentes:

Peso próprio da estrutura: 130 kg/m2 ;

Revestimento: 150 kg/m2 ;

Sobrecargas:

Sobrecarga Máxima adotada: 300 kg/m2 ;

Normas Técnicas Adotadas

NB14 - Projeto e Execução de Estruturas de Aço;

NB5-1977 - Cargas para Cálculo de Estrutura de Edificações;

NBR-6118 - Projeto de Estrutura de Concreto Armado;

Materiais Utilizados

Estrutura Metálica

AÇO SAE 1010/1020

Estrutura de Concreto

Concreto Fck= 25 MPa, Aço CA50 e CA60

# Serviços Complementares

## 9.1 Instalação do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (Complementar)

A complementação dos serviços se dará nas fachadas: Norte (parte), Oeste (integral) e Sul (parte).

Para a perfeita execução desse serviço deverão ser seguidas as Notas e Especificações Técnicas contidas no projeto

## 9.2 Limpeza

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, devendo apresentar funcionamento perfeito de todas as suas instalações e aparelhos e com as instalações definitivas ligadas.

Todos os pisos deverão ser totalmente limpos, e todos os detritos que ficarem aderentes deverão ser removidos, sem danos às superfícies. Durante a limpeza da obra deve-se ter o cuidado de vedar todos os ralos para que os detritos provenientes da limpeza não venham a obstruí-los posteriormente.

Todos os metais, ferragens e louças deverão ficar totalmente limpos, polidos, tendo sido removido todo o material aderente até que se obtenham suas condições normais. Todas as ferragens serão limpas e lubrificadas, substituindo-se aquelas que não apresentarem perfeito funcionamento e acabamento.

Deverá haver cuidado especial com a limpeza dos vidros, sobretudo junto às esquadrias, removendo os resíduos.

A obra deverá ser entregue limpa, para que a Fiscalização efetue o recebimento da mesma.

## 9.3 Transporte

A carga e o transporte de material são de responsabilidade da CONTRATADA, deverão ser feitos de forma a não danificar as instalações existentes, obedecendo-se as normas de segurança do trabalho e em horário a ser determinado pela Fiscalização.

# OBSERVAÇÕES

Na dúvida entre a especificação e o projeto, vale a especificação.